×××高速公路××隧道质量

（×期）

检

测

报

告

×××××××××

××××年×月×日

委 托 单 位：

施 工 单 位：

监 理 单 位：

承 担 单 位：

资 质 等 级：

计量认证合格证号 ：

项目负责人：

主要参加人员：

报告编写：

校    对：

审    核：

批    准：

# 1、工程概括

××隧道为分离式隧道，起讫桩号：左线ZK414＋210～ZK415+460，全长为1250ｍ，右线YK414＋200～YK415+550，全长为1350ｍ。

隧道区处于一构造剥蚀低山丘陵地区，山体连绵起伏，植被发育，基岩裸露，基岩全风化层厚约10～15米。隧道山体走向比较紊乱，大致呈南北向。微地貌发育，主要有山间冲洪积小盆地及山间冲沟，局部有地下水出露，隧道出洞口附近发育一小水沟，常年流水。隧道洞身山间冲沟发育，泉水出露，主要为山间洪水和地下水的排泄通道。

隧道入口处为山间冲洪积盆地，地形呈阶梯状展开，微起伏，主要为水稻田和藕塘。隧道出口处地貌类型为高岗地地貌单元，左右幅处于山坡坡脚上，左右幅为山体坡脚形成的高岗地，岗地呈长拢状，植被发育，地势陡峭，自然坡为47°左右。

- 2、技术依据

⑴、××高速公路隧道两阶段施工图设计资料；

⑵、××高速公路隧道变更设计资料；

⑶、《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2004）；

⑷、《公路隧道设计规范》（JTGD70-2004）；

⑸、《公路隧道施工技术规范》（JTJ042-94）。

# 3、检测内容

### 3.1锚杆长度、砂浆饱满度

⑴ 评价标准

检测锚杆长度不小于设计长度的95%，判为合格，否则为不合格；砂浆饱满度≥75%方为合格，否则为不合格；二者中若有一个不满足要求，则判为不合格。

⑵ 检测结果

按照单洞每50米布设一个检测断面，每断面检测3根的频率对锚杆长度、砂浆饱满度进行了检测，××年×月×日检测结果见表3.1和表3.2：

表3.1  ××高速××隧道左线出口锚杆质量检测情况统计表

| 锚杆号 | 锚杆断面位置 | 设计长度(m) | 检测长度(m) | 灌浆情况描述 | 砂浆饱满度(%) | 总体评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZK415+070 | 3.0 | 2.786 | 0.988～2.053m,不密实,轻微 | 70 | 不合格 |
| 2 |  |  | 2.990 | 灌浆效果较好 | 82 | 合格 |
| 3 |  |  | 2.971 | 灌浆效果较好 | 88 | 合格 |
| 1 | ZK415+020 | 3.0 | 2.939 | 灌浆效果较好 | 92 | 合格 |
| 2 |  |  | 2.951 | 1: 0.864～1.371m,不密实,轻微 | 78 | 合格 |
| 3 |  |  | 2.938 | 灌浆效果较好 | 90 | 合格 |

表3. 2  ××高速××隧道右线出口锚杆质量检测情况统计表

| 锚杆号 | 锚杆断面位置 | 设计长度(m) | 检测长度(m) | 灌浆情况描述 | 砂浆饱满度(%) | 总体评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | YK415+320 | 3.0 | 2.981 | 灌浆效果较好 | 80 | 合格 |
| 2 |  |  | 2.996 | 1.022～1.395m,不密实,轻微 | 80 | 合格 |
| 3 |  |  | 2.992 | 灌浆效果较好 | 92 | 合格 |
| 1 | YK415+270 | 2.5 | 2.478 | 灌浆效果较好 | 85 | 合格 |
| 2 |  |  | 2.417 | 灌浆效果较好 | 84 | 合格 |
| 3 |  |  | 2.465 | / | 50 | 不合格 |
| 1 | YK415+220 | 2.5 | 2.450 | 灌浆效果较好 | 80 | 合格 |
| 2 |  |  | 2.466 | 1.839～2.212m,不密实,轻微 | 79 | 合格 |
| 3 |  |  | 2.480 | 灌浆效果一般 | 78 | 合格 |

### 3.2锚杆拉拔力

⑴ 评价标准

28天拉拔力平均值不小于设计值；最小拉拔力不小于设计值的90%。

⑵ 检测结果

按照单洞每50米布设一个检测断面，每断面检测1根的频率对锚杆拉拔力进行了检测，检测结果见表3.3、3.4。

表3.3  ××高速××隧道左线出口锚杆拉拔力检测情况一览表

| 断面桩号 | 围岩级别 | 锚杆类型 | 设计值（kN） | 实测值（kN） | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZK415+270 | Ⅳ | 砂浆锚杆 | 100 | 112.2 | 合 格 |
| ZK415+240 | Ⅲ | 砂浆锚杆 | 140 | 153.5 | 合 格 |
| ZK415+170 | Ⅲ | 砂浆锚杆 | 140 | 150.9 | 合 格 |
| ZK415+110 | Ⅲ | 砂浆锚杆 | 140 | 148.9 | 合 格 |
| ZK415+070 | Ⅳ | 砂浆锚杆 | 100 | 112.7 | 合 格 |
| ZK415+020 | Ⅳ | 砂浆锚杆 | 100 | 110.7 | 合 格 |

表3.4  ××高速××隧道右线出口锚杆拉拔力检测情况一览表

| 断面桩号 | 围岩级别 | 锚杆类型 | 设计值（kN） | 实测值（kN） | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YK415+370 | Ⅳ | 砂浆锚杆 | 100 | 109.1 | 合 格 |
| YK415+320 | Ⅳ | 砂浆锚杆 | 100 | 110.2 | 合 格 |
| YK415+270 | Ⅲ | 砂浆锚杆 | 140 | 151.9 | 合 格 |
| YK415+220 | Ⅲ | 砂浆锚杆 | 140 | 149.9 | 合 格 |

### 3.3初衬混凝土强度

⑴ 评价标准

初衬混凝土抗压强度：一组三个芯样的抗压值，其中最小值不得小于设计强度的0.9，平均值不得小于设计强度的1.05，同时满足以上两项标准的混凝土芯样抗压强度均为合格。

⑵ 检测结果

按照单洞距离约50米布设一个检测断面，每断面随机抽取3个芯样进行抗压强度的检测，检测结果见表3.5、3.6。

表3.5  ××高速××隧道左线出口初衬砼抗压强度检测成果表

| 断面桩号 | 检测时间 | 抗压强度(MPa) |  |  |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设计 | 实测 | 最小值 | 平均值 |  |
| ZK415+330 | 2009-3-17 | C25 | 23.5 | 19.3 | 21.0 | 不合格 |
|  |  |  | 19.3 |  |  |  |
|  |  |  | 20.3 |  |  |  |
| ZK415+255 | 2009-3-31 | C25 | 25.9 | 25.9 | 26.6 | 合 格 |
|  |  |  | 26.8 |  |  |  |
|  |  |  | 27.0 |  |  |  |

表3.6  ××高速××隧道右线出口初衬砼抗压强度检测成果表

| 断面桩号 | 检测时间 | 抗压强度(MPa) |  |  |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设计 | 实测 | 最小值 | 平均值 |  |
| YK415+430 | 2009-3-17 | C25 | 19.1 | 19.1 | 19.7 | 不合格 |
|  |  |  | 20.2 |  |  |  |
|  |  |  | 19.8 |  |  |  |
| YK415+380 |  | C25 | 20.8 | 19.5 | 20.4 | 不合格 |
|  |  |  | 21.0 |  |  |  |
|  |  |  | 19.5 |  |  |  |

本次××隧道出口锚杆质量（锚杆长度、砂浆饱满度）检测了5个断面，共15根锚杆，2根锚杆质量不满足设计及相关规范要求，其余13根锚杆质量满足设计及相关规范要求；初衬混凝土抗压强度检测了4个断面，共4组混凝土芯样，3组混凝土芯样抗压强度不满足设计及规范要求，其余1组满足设计及相关规范要求；锚杆拉拔力检测了10个断面，共10根锚杆，10根锚杆拉拔力均设计及相关规范要求。

江西省交通工程质量检测中心

二零零九年三月三十一日

# 附图（不合格锚杆长度、砂浆饱满度检测结果图）

附图1  ××隧道左洞ZK415+070锚杆质量检测结果（1#）

附图2  ××隧道左洞ZK415+070锚杆质量检测结果（2#）

附图3  ××隧道左洞ZK415+070锚杆质量检测结果（3#）

附图4  ××隧道左洞ZK415+020锚杆质量检测结果（1#）

附图5  ××隧道左洞ZK415+020锚杆质量检测结果（2#）

附图6  ××隧道左洞ZK415+020锚杆质量检测结果（3#）

附图7  ××隧道右洞YK415+320锚杆质量检测结果（1#）

附图8  ××隧道右洞YK415+320锚杆质量检测结果（2#）

附图9  ××隧道右洞YK415+320锚杆质量检测结果（3#）

附图10  ××隧道右洞YK415+270锚杆质量检测结果(1#)

附图11  ××隧道右洞YK415+270锚杆质量检测结果(2#)

附图12  ××隧道右洞YK415+270锚杆质量检测结果(3#)

附图13  ××隧道右洞YK415+220锚杆质量检测结果(1#)

附图14  ××隧道右洞YK415+220锚杆质量检测结果(2#)

附图15  ××隧道右洞YK415+220锚杆质量检测结果(3#)

注　意　事　项

1、报告未加盖报告专用章无效；

2、报告无报告编写、校对、审核、批准人签字无效；

3、报告涂改无效；

4、未经同意，不得复制或部分复制报告；复制的报告未加盖报告专用章无效；

5、报告必须加盖骑缝章；

6、若对报告有异议，请于收到报告之日起十五日内向我中心提出，逾期不予受理。